MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MECÂNICA II

M 307

Materiais Polímeros e Compósitos

RELATÓRIO

Laboratório de Materialografia

Responsáveis:

| Ana Rita Soares | em00087@fe.up.pt |
| --- | --- |
| Fernanda Sá | em00109@fe.up.pt |
| Joana Valente | em00008@fe.up.pt |
| José Baltarejo | jjrespeitatus@iol.pt |
| Pedro Barbosa | em99165@fe.up.pt |
| Ricardo Martins | rmartins@portugalmail.pt |
| Ricardo Pedrosa | em00018@fe.up.pt |

Docente: Rui Ribeiro

Tabelas de resultados em Excel anexadas no site:

www.fe.up.pt/~em00018/MCM2

Indice

Trabalho Prático nº 1	3

Medições de dureza Shore-A e Shore-D	3

1. Introdução	3

2. Objectivos	3

3. Materiais Utilizados	3

4. Procedimento Experimental	3

5. Provetes (Dimensões)	4

7. Análise dos Resultados Obtidos	5

8. Conclusão	5

Trabalho Prático nº2	6

Determinação de propriedades mecânicas em flexão	6

1. Introdução	6

2. Objectivos	6

3. Preparação do trabalho experimental	6

4. Materiais Utilizados	6

5. Procedimento Experimental:	7

6. Resultados Obtidos	7

7. Análise dos Resultados Obtidos	9

8. Conclusão	9

Trabalho Prático nº3	10

Determinação de propriedades mecânicas em tracção	10

1. Introdução	10

2. Objectivos	10

3. Materiais Utilizados	11

4. Procedimento Experimental	11

5. Resultados Obtidos e sua Análise	12

5.5. Análise dos resultados obtidos	15

Trabalho Prático nº4	17

Identificação de Termoplásticos	17

1. Introdução	17

2. Objectivos	17

4. Procedimento Experimental	18

5. Resultados Obtidos	18

6. Análise dos Resultados Obtidos	18

7. Conclusão	19

Conclusão e Comentários Gerais	20

Bibliografia	21

Páginas Web	21

# Trabalho Prático nº 1

## Medições de dureza Shore-A e Shore-D

### 1. Introdução

Os ensaios de dureza são, sem dúvida, os mais utilizados na indústria, especialmente na indústria metalomecânica, sendo empregues no controlo de qualidade em materiais e peças acabadas. A simplicidade de execução e o baixo custo dos equipamentos justificam a sua utilização generalizada. As aplicações dos ensaios de dureza incluem a determinação aproximada das características de ductilidade e resistência de materiais, controlo de qualidade em tratamento térmicos e mecânicos, controlo de qualidade em processos de conformação e em etapas de fabricação, etc.

A dureza de um material pode definir-se de várias maneiras, sendo no entanto a definição mais usual de resistência do material à indentação ou penetração. A determinação da dureza tem a finalidade de saber se o material atingiu uma determinada condição metalúrgica e/ou mecânica, podendo servir como aproximação grosseira à determinação do valor da tensão de rotura.

Os principais tipos de ensaios de dureza usados na indústria são: Brinell, Vickers, Rockwell, Shore e microdureza.

Relativamente à dureza Shore, pode-se dizer que esta consiste na resistência à penetração a um indentor com uma forma determinada e uma dada carga.

Para executar estes testes recorrem-se a durómetros. Os durómetros são aparelhos de medição que indicam a dureza de um dado material em função da penetração que um indentor consegue provocar num dado material. Com este método podemos determinar a dureza de materiais abrangendo desde borrachas vulcanizadas moles até alguns plástico duros. Este método permite a medição de valores de indentação imediatos, em períodos de tempos específicos ou em ambos os casos.

### 2. Objectivos

Pretende-se, neste trabalho, proceder à medição da dureza Shore-A e Shore-D de diferentes provetes de materiais poliméricos fornecidos para estudo.

A medição da dureza do polímero foi efectuada utilizando durómetros com escala de medida Shore-A e Shore-D, seguindo os procedimentos indicados na norma específica e no manual de instruções.

### 3. Materiais Utilizados

- provetes

- durómetros: 	Shore-A CEAST S.p.A. 3116.000

Shore-D CEAST S.p.A. 3114.000

### 4. Procedimento Experimental

4.1. Procedeu-se à medição da dureza, com o durómetro Shore-A CEAST S.p.A. 3116.000, dos vários provetes, tendo em atenção a necessidade de respeitar certas regras: uma distância mínima entre os pontos de medição de 6 [mm], necessidade de aplicar uma força constante de ensaio para ensaio durante pelo menos três segundos.

4.2. Anotaram-se os resultados obtidos experimentalmente, tendo em atenção a necessidade de dividir o provete em três zonas distintas.

4.3. Repetiu-se o procedimento 4.1. e 4.2. com o durómetro Shore-D CEAST S.p.A. 3114.000.

### 5. Provetes (Dimensões)

|  | Provete 2 [mm] | Provete 5 [mm] | Provete 6 [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 10.37 | 10.14 | 10.31 |
| b | 3.95 | 3.98 | 4.00 |

6- Medidas da dureza de cada provete:

| Shore A |
| --- |
| Provete | 2 | 5 | 6 |
| 1 | 98,0 | 95,0 | 97,0 |
| 2 | 99,0 | 97,5 | 95,0 |
| 3 | 98,0 | 98,0 | 96,5 |
| 4 | 98,0 | 98,0 | 96,5 |
| 5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 |
| 6 | 97,5 | 97,5 | 96,5 |
| 7 | 98,0 | 97,5 | 96,0 |
| 8 | 98,0 | 97,5 | 96,0 |
| 9 | 99,0 | 97,5 | 96,0 |
| 10 | 98,0 | 98,0 | 97,0 |
| 11 | 97,0 | 98,0 |  |
| 12 | 99,5 | 99,5 |  |
| 13 |  | 97,0 |  |
| Média | 98,2 | 97,6 | 96,4 |
| Shore D |
| Provete | 2 | 5 | 6 |
| 1 | 84,0 | 61,0 | 62,0 |
| 2 | 84,0 | 60,5 | 61,0 |
| 3 | 84,0 | 60,5 | 63,0 |
| 4 | 82,5 | 61,0 | 61,0 |
| 5 | 83,0 | 61,0 | 61,0 |
| 6 | 83,0 | 61,0 | 60,0 |
| 7 | 83,0 | 60,5 | 61,0 |
| 8 | 83,0 | 61,0 | 61,0 |
| 9 | 83,0 | 61,0 | 61,0 |
| 10 | 81,0 | 61,5 |  |
| 11 | 81,0 | 61,0 |  |
| 12 | 81,0 | 61,0 |  |
| 13 | 82,0 | 61,0 |  |
| 14 | 82,0 |  |  |
| 15 | 83,0 |  |  |
| 16 | 82,0 |  |  |
| 17 | 81,5 |  |  |
| 18 | 80,5 |  |  |
| 19 | 82,0 |  |  |
| 20 | 81,5 |  |  |
| 21 | 82,0 |  |  |
| 22 | 82,0 |  |  |
| 23 | 83,0 |  |  |
| 24 | 83,5 |  |  |
| 25 | 84,0 |  |  |
| 26 | 84,0 |  |  |
| Média | 82,5 | 60,9 | 61,2 |

### 7. Análise dos Resultados Obtidos

Após uma análise no website www.matweb.com, não nos foi possível determinar com rigor e precisão qual o material em causa, para cada provete em estudo. Contudo retiramos os resultados que nos pareceram mais verdadeiros, expondo-os na tabela que se segue.

| Provete | Média da dureza | Hipóteses de resultados |
| --- | --- | --- |
| Shore A | 2 | 98.2 | PTFE; PUR; FEP – Para estes valores de dureza existem inúmeros resultados. |
|  | 5 | 97.6 |  |
|  | 6 | 96.4 |  |
| Shore D | 2 | 82.5 | Devido ao facto de existirem vários resultados foi decidido que seria mais ponderado não especificar nenhuma conclusão. |
|  | 5 | 61.0 | Também não foi conclusivo. |
|  | 6 | 61.2 | Também não foi muito conclusivo. |

### 8. Conclusão

A veracidade destes resultados pode ter sido afectada por vários factores.

Seguindo a norma, o teste deveria ter sido realizado pela mesma pessoa, o durómetro deveria ter sido lentamente pressionado com uma determinada carga, a dureza deveria ter sido lida 3 segundos após a superfície do durómetro atingir o material em teste e em pontos separados de 6 [mm] ao longo dos provetes.

Contudo podem ter ocorrido erros de procedimento. Na aplicação das forças, por não terem sido homogéneas; no tempo após o qual o resultado foi lido, que pode não ter sido sempre o correcto; na distância em pontos de medição por não ter sido a recomendada.

Depois, quando se procedeu á leitura dos resultados dados pelo durómetro, podem ter ocorrido erros de paralaxe, situação que pode ter sido agravada pelo facto de vários elementos do grupo terem efectuado as medições de dureza.

Outros factores que podem ter afectado os resultados, foram as características do meio: a temperatura e a humidade. Estas propriedades não foram medidas e em alguns materiais influenciam fortemente as suas propriedades.

Finalmente os durómetros podiam não ser os recomendados para os polímeros em teste e assim os valores lidos não serem fiáveis. Pois nem todos os durómetros são recomendados para todos os polímeros.

# Trabalho Prático nº2

## Determinação de propriedades mecânicas em flexão

### 1. Introdução

A constante E, na relação tensão(σ)/deformação(ε) representa o módulo de elasticidade ou módulo de Young, que é característico para cada material.

Assume-se que as forças actuam perpendicularmente ao eixo longitudinal, e o plano que contém as forças é também plano de simetria da barra, estando submetida a um estado puro de tensão.

Os comentários que se fazem em seguida só se aplicam no caso do material se encontrar no domínio elástico.

As tensões normais em vigas, para qualquer barra que tenha um plano de simetria e que esteja sujeita a um momento flector M numa determinada secção transversal à tensão normal T que actua na barra a uma distância y do eixo neutro da viga é dada por:

I- representa o momento de inércia da área da secção transversal

A fórmula que relaciona o módulo de Young com o declive Carga/Flexão é a seguinte:

### 2. Objectivos

Medição do módulo de Young dos termosplásticos fornecidos, a partir de uma curva de carga-flexão dos provetes quando simplesmente apoiado em 2 pontos.

### 3. Preparação do trabalho experimental

O factor de proporcionalidade que existe entre a tensão e a deformação, quando se submete o material a tensões inferiores à do ponto onde se encontra o limite de proporcionalidade elástico, chama-se módulo de Young (E) e é uma característica intrínseca do material

Seja uma barra de secção rectangular (espessura d e largura b) simplesmente apoiada em 2 apoios que distam L entre si.

A teoria da elasticidade relaciona a flexão que esta barra sofre (y), a força aplicada (F), a uma distância y do ponto de apoio, e o módulo de Young (E).

Para a geometria da figura em que y = L/2, estabelecemos uma relação.

### 4. Materiais Utilizados

- Provetes;

- Comparador;

- Balança, prato e suporte;

- Massas não calibradas;

- Paquimetro;

- Papel Milimétrico.

### 5. Procedimento Experimental:

Tendo as dimensões dos provetes indicadas a priori no trabalho prático nº1 “Medições de dureza Shore-A e Shore-D”.

Montou-se o seguinte mecanismo em cima de uma balança:

O provete (1) é colocado sobre os suportes (2), com o cuidado de fazer coincidir A e C com os suportes. Posteriormente, em B, suspende-se um prato (3) sobre o qual se vai acrescentando pequenos blocos (pesos), observando as variações da extensão no comparador (4).

Por fim, faz-se todo o processo no sentido contrário, até se atingir novamente o zero no comparador.

Registados os valores em tabela e gráficos, prossegue-se à pesagem dos blocos de modo a se determinar a força que o comparador exerce no provete quando este está sujeito a uma força.

### 6. Resultados Obtidos

Para cada provete, efectuaram-se as seguintes medições da carga aplicada e flexão do provete:

| Provete 2 | Provete 5 | Provete 6 |
| --- | --- | --- |
| Carga (kg) | Flexão (mm) | Carga (kg) | Flexão (mm) | Carga (kg) | Flexão (kg) |
| 338,69 | 0,009 | 100,5 | 0,005 | 91,6 | 0,013 |
| 358,78 | 0,021 | 108,5 | 0,014 | 93,65 | 0,017 |
| 367,5 | 0,025 | 107,3 | 0,028 | 95,9 | 0,024 |
| 405,78 | 0,051 | 109,33 | 0,04 | 98,6 | 0,031 |
|  |  | 113,77 | 0,059 | 112 | 0,056 |
|  |  | 118,4 | 0,067 | 113,15 | 0,059 |
|  |  | 123 | 0,079 | 119,18 | 0,069 |
|  |  | 130,32 | 0,098 | 125,72 | 0,073 |
|  |  |  |  | 127,22 | 0,075 |
|  |  |  |  | 127,92 | 0,079 |
|  |  |  |  | 133,15 | 0,084 |
| 386,67 | 0,051 | 126,12 | 0,1 | 121,2 | 0,073 |
| 380,81 | 0,051 | 123,05 | 0,1 | 119,12 | 0,073 |
| 368,22 | 0,045 | 121,3 | 0,1 | 117,04 | 0,073 |
| 304,13 | 0 | 119,8 | 0,1 | 115,06 | 0,073 |

### 7. Análise dos Resultados Obtidos

| Provetes | Materiais Possiveis |
| --- | --- |
| 2 | PC, PP |
| 5 | ABS, CAB, PTFE, HDPE, PP |
| 6 | ABS, CA, PC, PMMA, PP, PS, PVC |

Em todos as medidas efectuadas estão presentes erros experimentais, por este motivo todos os resultados relativos ao modulo de Young são afectados pelo de um erro:

Pela inclinação da recta tangente à curva, ver gráficos tensão deformação, temos o módulo de young:

| Provete | Modulo de Young [MPa] |
| --- | --- |
| 2 | 6074.4 ± 4.07 |
| 5 | 1093.3 ± 3.97 |
| 6 | 2196.4 ± 3.91 |

### 8. Conclusão

Existe uma histerese da balança associada à medição directamente relacionada com o modo como se faz a montagem do esquema. Existe igualmente uma histerese associada à mola, facto comprovado pela retirada das cargas e a estabilização do valor do comparador para todos os ensaios efectuados; tal explicação reside num mecanismo de segurança da mola do comparador que evita a sua rotura.

# Trabalho Prático nº3

## Determinação de propriedades mecânicas em tracção

### 1. Introdução

Para explicarmos o comportamento dos polímeros sujeitos a forças exteriores, é necessário ter em atenção a forma como estas são aplicadas e a sua duração. Existem, por isso, ensaios em que é aplicada uma carga de longa duração e outras em que a carga é de curta duração.

Num ensaio feito à tracção, o módulo de elasticidade vem em função da velocidade do ensaio, aumentando com a variação da velocidade. Varia também na razão inversa da temperatura (quando aplicável).

Consoante o tipo de material e o seu método de fabrico, após um esforço prolongado, ou seja passando o material do regime elástico para o plástico ocorrerá uma rotura desse material. Essa rotura é ocasionada por uma fenda ou fendas localizadas que se propagam na zona de corte que se caracterizam conforme o caso em rotura dúctil ou frágil.

Na rotura frágil assistimos a uma baixa deformação, que se dá, na maioria dos casos, a uma temperatura abaixo da temperatura de transição vítrea. Na região da rotura observa-se uma zona espelhada, onde a fenda se formou e cresceu, rodeada por uma outra mais rugosa, correspondente ao final da rotura, quando a velocidade de propagação da fenda é mais elevada.

Na rotura dúctil, assistimos a uma considerável deformação permanente. Neste tipo de rotura podemos ter:

| Estricção seguida de rotura: | Formação de pescoço; Aumento relativo das moléculas; |
| --- | --- |
| Grande deformação sem estricção: a deformação do material dá-se no sentido de aplicação da carga até este não suportar uma maior elongação, partindo abruptamente | Há formação de vazios interiores; Embranquecimento (sem haver uma variação considerável da secção); |
| Estiramento: | Há formação de pescoço com microvazios (embranquecimento); As moléculas orientadas pela direcção da tensão provocam a cristalização que resulta numa superior resistência, mas apenas à orientação referida pois quando as moléculas atingem a tensão de rotura, ou quando há presença de algum defeito localizado, a rotura dá-se. |

Assim, podemos afirmar que os grandes indicadores de rotura são os defeitos de tipo fenda e o embranquecimento antes da estricção.

### 2. Objectivos

Pretende-se neste trabalho proceder à caracterização das propriedades mecânicas em tracção de diferentes provetes em material polimérico, fornecido para estudo, segundo a Norma ISO 527.

A medição das propriedades mecânicas em tracção será efectuada a partir da curva tensão/deformação ou força/deslocamento obtida a partir do ensaio efectuado numa máquina universal de ensaios.

### 3. Materiais Utilizados

- Máquina Universal de Ensaios (Tensómetro Hounsfield equipado com uma escala de força entre 0 a 250 kg):

- Cronómetro;

- Paquímetro.

- Régua graduada

- Marcador

### 4. Procedimento Experimental

4.1 Velocidade de afastamento das mandíbulas do Tensómetro de Houndsfield em vazio:

Marcou-se na barra de deslizamento das mandíbulas com uma caneta de acetato uma escala dividida em 5 mm dos 0 aos 30 mm.

Colocaram-se as mandíbulas na posição inicial (de máxima proximidade) e ligou-se a máquina no sentido positivo (afastamento das mandíbulas). Quando uma das partes da mandíbula referenciada passava numa dessas divisões, registou-se o tempo. De seguida calculou-se a velocidade de afastamento das mandíbulas.

4.2 Marcação do Provete e tiragem das medidas dimensionais segundo a segundo a Norma ISO 527:

| Dimensões | Provete |
| --- | --- |
| (mm) | 2 | 5 | 6 |
| C | 80 | 80 | 80 |
| D | 10 | 10 | 10 |
| F | 3,95 | 3,98 | 4 |
| G | 50 | 50 | 50 |
| H | 120 | 116 | 118 |

Legenda:

C – Comprimento da zona calibrada;

D – Largura da zona calibrada;

F – Espessura

G – Distância entre as linhas de referência;

H – Distância inicial entre os mordentes.

4.3 Velocidade de afastamento das mandíbulas do tensómetro durante o ensaio:

Marcou-se na barra de deslizamento das mandíbulas com uma caneta de acetato a posição inicial e a posição final.

Medindo a distância e sabendo o tempo que durou o ensaio calculou-se a velocidade

4.4. Medição da força em função do tempo:

Em intervalos de 10 segundos observou-se no indicador de carga do tensómetro até um tempo máximo de 180 segundos.

### 5. Resultados Obtidos e sua Análise

5.1 Velocidade de afastamento das mandíbulas do Tensómetro de Houndsfield em vazio:

| dist (mm) | t(s) | Vel. (mm/s) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 68 | 0,07352941 |
| 10 | 121 | 0,08264463 |
| 15 | 205 | 0,07317073 |
| 20 | 300 | 0,06666667 |
| 25 | 380 | 0,06578947 |
| 30 | 456 | 0,06578947 |

Calculou-se a velocidade em vazio em função da distância de afastamento das mandíbulas. Verificando-se que o erro diminuía com o aumento da distância. Sendo assim optou-se pelo valor de 0,06579 m/s (valor sombreado a negro).

  - Velocidade de Afastamento das mandíbulas do tensómetro durante o ensaio:

|  | Provetes |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 6 |
| t (s) | 107 | 180 | 180 |
| Dist. (mm) | 6 | 11,7 | 11,5 |
| vel. (mm/s) | 0,056075 | 0,065 | 0,063889 |

5.3. Medição da Carga em função do tempo e respectivos gráficos para cada provete:

| t (s) | Provetes |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 6 |
|  | Carga (kg) | Carga (kg) | Carga (kg) |
| 10 | 19 | 2 | 3 |
| 20 | 37 | 3 | 9 |
| 30 | 54 | 4 | 12 |
| 40 | 74 | 6 | 20 |
| 50 | 96 | 8 | 26 |
| 60 | 118 | 14 | 34 |
| 70 | 140 | 18 | 42 |
| 80 | 166 | 23 | 52 |
| 90 | 184 | 30 | 60 |
| 100 | 196 | 38 | 68 |
| 110 | (Partiu aos 107seg.) | 44 | 74 |
| 120 |  | 51 | 79 |
| 130 |  | 58 | 84 |
| 140 |  | 63 | 89 |
| 150 |  | 68 | 90 |
| 160 |  | 72 | 92 |
| 170 |  | 76 | 92 |
| 180 |  | 79 | 92 |

5.4. Calculo da Tensão em função da Deformação, tabelas e gráficos respectivos para cada provete:

|  | Provetes |
| --- | --- |
| Área da secção de rotura [mm2] | 2 | 5 | 6 |
|  | 40.9615 | 40,3572 | 41,24 |

| t (s) | l (mm) |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,56075 | 0,65 | 0,63899 |
| 20 | 1,1215 | 1,3 | 1,27798 |
| 30 | 1,68225 | 1,95 | 1,91697 |
| 40 | 2,243 | 2,6 | 2,55596 |
| 50 | 2,80375 | 3,25 | 3,19495 |
| 60 | 3,3645 | 3,9 | 3,83394 |
| 70 | 3,92525 | 4,55 | 4,47293 |
| 80 | 4,486 | 5,2 | 5,11192 |
| 90 | 5,04675 | 5,85 | 5,75091 |
| 100 | 5,6075 | 6,5 | 6,3899 |
| 110 |  | 7,15 | 7,02889 |
| 120 |  | 7,8 | 7,66788 |
| 130 |  | 8,45 | 8,30687 |
| 140 |  | 9,1 | 8,94586 |
| 150 |  | 9,75 | 9,58485 |
| 160 |  | 10,4 | 10,22384 |
| 170 |  | 11,05 | 10,86283 |
| 180 |  | 11,7 | 11,50182 |
| t (s) | Provetes |
|  | 2 | 5 | 6 |
|  | Tensão (MPa) | Tensão (MPa) | Tensão (kMPa) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4,545732 | 0,485663 | 0,7129 |
| 20 | 8,852215 | 0,728495 | 2,1387 |
| 30 | 12,91945 | 0,971326 | 2,8516 |
| 40 | 17,70443 | 1,456989 | 4,752667 |
| 50 | 22,96791 | 1,942652 | 6,178468 |
| 60 | 28,23139 | 3,399641 | 8,079534 |
| 70 | 33,49487 | 4,370967 | 9,980601 |
| 80 | 39,71534 | 5,585125 | 12,35694 |
| 90 | 44,02183 | 7,284945 | 14,258 |
| 100 | 46,89281 | 9,227598 | 16,15907 |
| 110 |  | 10,68459 | 17,58487 |
| 120 |  | 12,38441 | 18,77304 |
| 130 |  | 14,08423 | 19,9612 |
| 140 |  | 15,29839 | 21,14937 |
| 150 |  | 16,51254 | 21,387 |
| 160 |  | 17,48387 | 21,86227 |
| 170 |  | 18,4552 | 21,86227 |
| 180 |  | 19,18369 | 21,86227 |

| Provetes |
| --- |
| 2 | 5 | 6 |
| Tensão (MPa) |  | Tensão (MPa) |  | Tensão (MPa) |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,545731968 | 0,004672917 | 0,485663029 | 0,005603448 | 0,712900097 | 0,005415169 |
| 8,852214885 | 0,009345833 | 0,728494544 | 0,011206897 | 2,138700291 | 0,010830339 |
| 12,91944875 | 0,01401875 | 0,971326058 | 0,016810345 | 2,851600388 | 0,016245508 |
| 17,70442977 | 0,018691667 | 1,456989087 | 0,022413793 | 4,752667313 | 0,021660678 |
| 22,96790889 | 0,023364583 | 1,942652117 | 0,028017241 | 6,178467507 | 0,027075847 |
| 28,23138801 | 0,0280375 | 3,399641204 | 0,03362069 | 8,079534433 | 0,032491017 |
| 33,49486713 | 0,032710417 | 4,370967262 | 0,039224138 | 9,980601358 | 0,037906186 |
| 39,71534246 | 0,037383333 | 5,585124835 | 0,044827586 | 12,35693501 | 0,043321356 |
| 44,02182537 | 0,04205625 | 7,284945437 | 0,050431034 | 14,25800194 | 0,048736525 |
| 46,89281398 | 0,046729167 | 9,227597554 | 0,056034483 | 16,15906887 | 0,054151695 |
| Rotura | 0,051402083 | 10,68458664 | 0,061637931 | 17,58486906 | 0,059566864 |
|  |  | 12,38440724 | 0,067241379 | 18,77303589 | 0,064982034 |
|  |  | 14,08422785 | 0,072844828 | 19,96120272 | 0,070397203 |
|  |  | 15,29838542 | 0,078448276 | 21,14936954 | 0,075812373 |
|  |  | 16,51254299 | 0,084051724 | 21,38700291 | 0,081227542 |
|  |  | 17,48386905 | 0,089655172 | 21,86226964 | 0,086642712 |
|  |  | 18,45519511 | 0,095258621 | 21,86226964 | 0,092057881 |
|  |  | 19,18368965 | 0,100862069 | 21,86226964 | 0,097473051 |

### 5.5. Análise dos resultados obtidos

| Provetes | Materiais Possíveis |
| --- | --- |
| 2 | CAB, ABS, PP |
| 5 | LDPE, HDPE |
| 6 | LDPE, HDPE |

Em todos as medidas efectuadas estão presentes erros experimentais, por este motivo todos os resultados relativos ao módulo de Young são afectados pelo erro2:

A tensão elástica por ser lida graficamente é afectada pelo erro4.

| Provete | Modulo de Young [MPa] | Tensão de Rotura [MPa] | Tensão Elástica [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1044 ± 0.435 | 46,89 ± 0.435 | - |
| 5 | 292,21 ± 0.093 | - | 18 ± 1 |
| 6 | 352,15 ± 0.110 | 23 ± 0.110 | 20 ± 1 |

O valor da tensão de rupture (σR) do provete 2 foi obtida considerando-a como sendo o valor medido aquando da ruptura.

Os valores da tensão elástica (σe) do provete 5 e 6 foi determinada através de uma recta paralela à recta que define o E, e que passa por ε=0.02.

A tensão de ruptura do provete 6 foi obtida considerando que este iria partir para 23 MPa, que foi o valor para o qual o gráfico tensão/deformação tendia.

6.Conclusões

No material 2, o alongamento foi muito reduzido sofrendo uma rotura frágil. A rotura deu-se sem embranquecimento nem formação de colo de estricção. Analizando o provete após rotura, deparamo-nos com uma zona espelhada e uma outra rugosa, mais pequena; donde podemos concluir que o material possui uma elevada rigidez.

A rotura deu-se aos 46,89 MPa, sendo a deformação plástica nula, material muito frágil.

No material 5, houve um alongamento substancial. Sendo assim um material dúctil. Não se verificou embranquecimento do material nem formação de colo de estricção.

A tensão de rotura não foi atingida, não podemos por isso indicar nem a tensão de rotura nem a extensão após rotura.

No material 6, não se deu rotura, detectou-se alongamento com embranquecimento sem formação de colo de estricção.

Pela tensão de rotura, concluímos que a extensão após rotura é de:

Apesar deste valor não ser muito elevado, pode-se afirmar que se trata de um material dúctil.

# Trabalho Prático nº4

## Identificação de Termoplásticos

### 1. Introdução

Os termoplásticos são caracterizados por inúmeras propriedades físicas e químicas.

Através da associação de várias dessas propriedades numa série de testes simples é possível identificar de um modo aceitável um dado tipo de termoplático. Tais propriedades poderão ser: a densidade, a resistência química, a reacção ao calor, a dureza e propriedades organolepticas associadas ao cheiro da combustão e à cor do fumo libertado. Estas propriedades estão relacionadas, por exemplo, através de uma tabela, intitulada: “A Simple Method Of Identification Of Thermoplastic Polymers”.

A densidade pode ser avaliada através de um teste de comparação da densidade das amostras com a densidade da água (flutua/não flutua).

Os testes de resistência química são executados fazendo reagir as amostras com um ácido e uma base que evidenciem características marcadamente reactivas para a maioria dos termoplásticos presentes no mercado.

A reacção ao calor pode ser avaliada por um teste de resistência das amostras à presença de uma chama, tendo-se em conta, por exemplo, a combustão da amostra (inflamável ou não), o tempo de duração da combustão (se ocorrer) e a coloração e cheiro do fumo emitido.

A noção da dureza pode-se obter por um teste de comparação da dureza do material com a dureza da unha (superior ou inferior) e relacionando-a com a escala de Mole poderemos ter uma noção da dureza do material.

Com base nos resultados obtidos por uma sequência dos testes acima mencionados, e por interpretação da tabela acima referida, fazendo uma triagem de entre os vários materiais possíveis pode-se chegar a uma identificação com razoável acuidade do material em causa.

### 2. Objectivos

Pretendeu-se efectuar um conjunto de testes a amostras de termoplásticos de forma a identificá-los.

3. Materiais Utilizados & Reagentes

  - Tabela identificação de Polímeros Termoplásticos

  - Isqueiro

  - Pinça

  - Goblet

  - Vareta

  - Hotte

  - Água

  - Recipiente com água

  - Luvas

  - Serra

  - Torno

  - Reagentes:

    - Tetracloreto de carbono

    - Acetato de etilo

### 4. Procedimento Experimental

4.1. Obtenção de amostras por meio de uma serra e torno;

4.2. Densidade:

4.2.1.Inseriram-se as várias amostras num recipiente com água, verificando-se se estas flutuavam ou não;

4.3.Ataque químico:

4.3.1.Introduziram-se os reagentes em dois goblets;

4.3.2.Introduziu-se de uma amostra em cada um dos goblets;

4.3.3.Esperou-se dois minutos até se encontrarem resultados válidos;

4.3.4.Repetiu-se 4.3.1., 4.3.2. e 4.3.3 para as 3 amostras;

4.4.Reacção ao calor:

4.4.1.Queimaram-se as amostras com um isqueiro e auxílio de uma pinça;

4.4.2.Deixou-se arder as amostras;

4.4.3.Aguardou-se até a obtenção da destruição/ou não da amostra, definição de cor do fumo emitido, e presença de cheiro;

4.5.Noção de dureza:

4.5.1.Verificou-se se era possível ou não riscar as amostras, com a unha;

4.6.Agruparam-se os resultados obtidos para os diversos ensaios, por forma a fazer a triagem, através da tabela fornecida em anexo, até se encontrarem uma possível solução para os vários materiais testados.

### 5. Resultados Obtidos

| Provete | 2 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comportamento na água | Não flutua | Flutua | Flutua |
| Comportamento após exposição a uma chama | Continua a arder com fumo preto | Continua a arder sem fumo preto | Continua a arder sem fumo preto |
| Comportamento após imersão em solventes químicos: |  |
| Solvente 1- Tetracloreto de carbono | Começa a ficar viscoso | Não é atacado | Não é atacado |
| Solvente 2- Acetato de etilo | Começa a ficar viscoso | Não é atacado | Não é atacado |
| Riscar com uma unha da mão | Não existem traços visíveis ou indentações | Traços visíveis | Traços visíveis |
| Cheiro do fumo após extinção da chama | Cheiro pestilento, nauseabundo | Cheiro a corno queimado | Cheiro pestilento, nauseabundo |
| Teste de fractura | Fractura frágil | Embranquecimento sob tensão | Embranquecimento sob tensão |

### 6. Análise dos Resultados Obtidos

| Provete | Materiais Possiveis |
| --- | --- |
| 2 | PS |
| 5 | PE |
| 6 | PE |

### 7. Conclusão

Concluiu-se, com base no pouco rigor das experiências efectuadas, que o que tínhamos eram dois polietilenos e um poliestireno.

Embora se tenham obtido resultados aceitáveis para os três provetes, em estudo, não é possível garantir a veracidade dos mesmos, pois surge uma certa subjectividade subjacente a alguns ensaios (cor da chama, cheiro). Convêm também realçar que os ensaios efectuados são ensaios simples e pouco rigorosos .

# Conclusão e Comentários Gerais

Conclusão Geral:

Após comparação dos resultados obtidos em cada trabalho experimental, não pudemos concluir que materiais estavam em causa. Contudo, podemos referir que o material do provete 2 poderá ser um PP, o material do provete 5 um PE e o material do provete 6 um PE; estas suposições são genéricas e excessivamente superficiais. O facto de não termos concluído nada com o rigor necessário, está espelhado nos valores tão dispares obtidos nos trabalhos 2 e 3 para o módulo de Young, e simultaneamente termos obtido para os diferentes trabalhos, os mesmos materiais a partir de valores diferentes.

Comparando os valores obtidos ao longo dos ensaios, podemos concluir que o provete 2 é o que possui maior dureza e maior rigidez (módulo de Young), o que foi confirmado nos trabalhos práticos 2 e 3, relativamente aos provetes 5 e 6.

Equiparando os provetes 5 e 6, concluímos que possuem valores muito próximos de dureza e que a rigidez do provete 6 é superior à do provete 5.

No trabalho prático 4, os provetes 5 e 6 aparentam ser o mesmo material – PE.

Visto noutros trabalhos práticos se ter concluído que o seu módulo de Young é diferente, poder-se-á afirmar que se tratam de Polietilenos de alta e baixa densidade.

É de salientar que alguns dos materiais referidos como solução não se encontram na tabela de um modo tão preciso, focando só a generalidade do material.

Como foi explicado à priori, todos os resultados foram afectados de erros, daí a falta de rigor nas conclusões deste relatório.

Desta forma nada podemos acrescentar às conclusões dos trabalhos presentes neste relatório.

# Bibliografia

MARQUES,António Torres; Sebenta de MCM II - Materiais Polímeros

BRANCO, Carlos A. G. de Moura; Mecânica Dos Matérias; Fundação Calouste Gulbenkian; Lisboa; Novembro de 1998;3º Edição.

CRAWFORD,R.J.; Plastics Engineering; Butterworth Heinemann; Oxford; 1998; 3ª Edição.

IVES, G.C.; MEAD, J.A.; RILEY, J.A.; Handbook of Plastics Test Methods; Iliffe Books; London; 1971; 1ª Edição.

# Páginas Web

br.geocities.com/saladefisica7/ funciona/balanca.htm

http://www.dema.ufscar.br/labnano/index.html

http://www.uq.edu.au/nanoworld/xl30_anl.html

http://www.matweb.com

http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/BD3/method.php

http://www.proquinfa.com.ni/quimicos.htm

http://www.poliuretanos.com.br/

# Text boxes

Provete dividido em 3 partes:

| A |  |
| --- | --- |
| B |  |
| C |  |

1

2

4

3

Descarregadada

Carregada

C

B

A

W/y = C

W

y

L – Comprimento do provete entre suportes

F – Força aplicada sobre o provete

d – Espessura do provete

b – Largura do provete

y – Flecha

l

F

F/l = C